转发中国建筑材料联合会关于《新型墙体材料产品目录（2016年本）》和《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》的通知  

  

各有关单位： 

    2013年，中国建筑材料联合会会同中国砖瓦工业协会、中国加气混凝土协会、中国建筑砌块协会、中国绝热节能材料协会、中国混凝土与水泥制品协会等制定发布了《新型墙体材料产品目录》和《墙体材料行业结构调整指导目录》（简称两个《目录（2013年本》）。 

    为适应墙材行业改革发展和形势变化的需要，使之能够更好地引领、指导墙材行业的科学发展，我们在广泛征求行业意见建议的基础上，对两个《目录》作了进一步修订、完善，形成了《新型墙体材料产品目录（2016年本）》和《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》。 

现予以印发，望遵照执行。 

  

    附件一：《新型墙体材料产品目录（2016年本》.doc 

    附件二：《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本》.doc  

                                                                                                            
                                     中国建筑材料联合会 

                                     2016年1月19日 

  

  

新型墙体材料产品目录（2016年本） 

一、板材类 

1.纸面石膏板、装饰纸面石膏板（必须达到GB/T9775、JC/T997要求）。 

2.建筑用轻质隔墙条板、灰渣混凝土空心隔墙板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板（必须达到GB/T23451、GB/T23449、GB/T19631要求）。 

3.纤维水泥夹芯复合墙板（必须达到JC/T1055要求）。 

4.石膏空心条板（必须达到JC/T829要求）。 

5.复合保温石膏板（必须达到JC/T2077要求） 

6.蒸压加气混凝土板（必须达到GB15762要求）。 

7.建筑用金属面绝热夹芯板（必须达到GB/T23932要求）。 

8.纤维增强硅酸钙板、蒸压纤维水泥板（必须达到JC/T564.1、JC/T412.1要求）。 

9.纤维增强低碱度水泥建筑平板、维纶纤维增强水泥平板（必须达到JC/T626、JC/T671要求）。 

10.纤维增强水泥外墙装饰挂板（必须达到JC/T 2085要求）。 

11.建筑用U型玻璃（必须达到JC/T867要求）。 

12.外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板（必须达到GB26540要求）。 

13.建筑隔墙用保温条板（必须达到GB/T23450要求）。 

14.钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板（必须达到JC623要求）。 

15.玻璃纤维增强水泥外墙板（必须达到JC/T1057要求）。 

16.烧结装饰板（必须达到GB/T30018要求）。 

17.建筑用膨胀珍珠岩保温板（必须达到JC/T2298要求）。 

18.建筑外墙保温用岩棉制品（必须达到GB/T25975要求）。 

19.建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板(必须达到JC/T 2155要求)。 

二、砌块类 

1.烧结多孔砌块、烧结空心砌块、烧结保温砌块、烧结复合保温砌块（必须达到GB13544、GB/T 13545、GB26538、GB/T29060要求）。 

2.普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块、复合保温砌块（必须达到GB/T 8239、GB/T15229、JC/T641、GB/T29060要求）。 

3.蒸压加气混凝土砌块（必须达到GB11968要求）。 

4.石膏砌块（必须达到JC/T698要求）。 

5.蒸压泡沫混凝土砌块（必须达到GB/T29062要求）。 

三、砖类 

1.烧结多孔砖、烧结空心砖、烧结保温砖、烧结复合保温砖（必须达到GB13544、GB13545、GB26538、GB/T29060要求）。 

2.烧结装饰砖（必须达到正在报批的GBxxxx要求）。 

3.烧结路面砖（必须达到GB/T26001要求）。 

4.烧结瓦（必须达到GB/T21149要求）。 

5.蒸压灰砂多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰多孔砖、蒸压粉煤灰砖（必须达到JC/T637、GB11945、GB26541、JC/T 239要求）。 

6.承重混凝土多孔砖（必须达到GB25779要求）。 

7.非承重混凝土空心砖（必须达到GB/T24492要求）。 

8.装饰混凝土砖（必须达到GB/T24493要求）。 

9.复合保温砖（必须达到GB/T29060要求）。 

四、其它 

1.必须达到国家标准、行业标准和地方标准的，并经行业或省级有关部门鉴定通过的复合保温砌块（砖、板）、预制复合墙板等产品。 

2.利用各种工业、农业、矿山废渣、建筑渣土、淤泥、污泥等，经无害化处理并检测必须达到国家有关规定，废渣掺量必须达到资源综合利用有关规定，放射性核素限量符合GB6566《建筑材料放射性核素限量》要求，技术性能必须达到国家或行业相关标准的墙材产品。 

  

（标准引用说明：所有产品必须执行最新版本标准。）  

  

  

2016年本《墙体材料行业结构调整指导目录》 

  一、鼓励发展类 

（一）板材类   

1.纸面石膏板（工业副产石膏为原料）必须达到GB/T9775要求，同时满足GB6566《建筑材料放射性核素限量》标准中A类装修材料要求，以工业副产石膏为主要原料，单线年生产规模3000万平方米及以上生产线。   

2.建筑用轻质隔墙条板、灰渣混凝土空心隔墙板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板，必须达到GB/T23451、GB/T23449、GB/T19631要求，采用机械化生产，单线年生产规模≥15万平方米。   

3.纤维水泥夹芯复合墙板，必须达到JC/T1055要求，采用成组立模生产工艺，年生产规模50万平方米及以上生产线。   

4.石膏空心条板（工业副产石膏为原料），必须达到JC/T829要求，采用机械化生产，年生产规模15万平方米及以上生产线。   

5.蒸压加气混凝土板，必须达到GB15762要求，年生产规模20万立方米及以上生产线。   

6.建筑用金属面绝热夹芯板，必须达到GB/T23932要求，绝热材料必须达到国家有关防火安全要求，年生产规模50万平方米及以上生产线。   

7.纤维增强硅酸钙板、蒸压纤维水泥板，必须达到JC/T564.1、JC/T412.1要求，并增加高密度板比例，单线年生产规模800万平方米及以上生产线。   

8.建筑用U型玻璃（以废玻璃为原料），必须达到JC/T867、06J505-1、11J508构造图集技术要求，以废碎玻璃为原料，年生产规模60万平方米及以上生产线。   

9.玻璃纤维增强水泥外墙板，必须达到JC/T1057要求，以耐碱玻璃纤维、低碱度水泥为原料，采用机械化喷射成型工艺，年生产规模20万平方米及以上生产线。   

10.烧结装饰板，必须达到GB/T30018要求。   

11.纤维增强水泥外墙装饰挂板，必须达到JC/T   2085要求，不含石棉纤维，机械化预混压制成型，单线年生产规模100万平方米及以上机械化生产线。 

12.矿棉吸声板，必须达到GB/T25998要求，单线年产规模1000万平方米及以上自动化生产线。   

13.建筑用膨胀珍珠岩保温板，必须达到JC/T2298要求，年生产规模10万立方米及以上机械化生产线。   

14.建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板，必须达到JC/T2155要求，单线年生产规模50万平方米及以上生产线。 

（二）砌块类   

1.采用以煤矸石、粉煤灰、页岩、建筑  基坑土、建筑渣土、江河湖（渠）海淤泥、污泥、为建设用地平整土丘荒坡土等为原料的烧结多孔砌块、烧结空心砌块、烧结保温砌块、烧结复合保温砌块，必须达到GB13544、GB/T13545、GB26538、GB/T 29060要求，经过原料精细化处理（包括建设陈化库）、55型以上成型砖机、人工干燥、自动码卸坯、4.6米以上断面的隧道窑、自动控温，单线年生产规模6000万块标砖及以上生产线（烧结复合保温（砖）砌块单线年生产规模3万立方及以上生产线）。 

2.普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块、复合保温砌块，必须达到GB/T8239、GB/T15229、JC/T641、GB/T   29060要求，成型主机功率为40kW以上，振动频率55HZ以上，振幅为1.2 mm～1.5mm，全套全自动化混凝土砌块生产系统，包含：自动计量配料，人工养护（包括太阳能养护），机械码坯系统，生产规模单机单班年生产规模10万立方米及以上生产线（复合保温砌块单线年生产规模3万立方方及以上生产线）。 

3.蒸压加气混凝土砌块，必须达到GB11968要求，采用4.2米以上切割机，年生产规模20万立方米及以上生产线。   

4.石膏（空心）砌块（工业副产石膏为原料），必须达到JC/T698要求，采用自动生产工艺成型，年单线生产规模30万平方米及以上生产线。   

（三）砖类   

1.采用以煤矸石、粉煤灰、页岩、建筑渣土、建筑基坑土、江河湖（渠）海淤泥、污泥、为建设用地平整土丘荒坡土等为主要原料生产的烧结多孔砖、烧结空心砖、烧结保温砖、烧结路面砖、烧结复合保温砖，必须达到GB13544、GB13545、GB26538、GB/T26001、GB/T29060要求，经过原料精细化处理（包括建设陈化库）、55型以上成型砖机、人工干燥、自动码卸坯、4.6米以上断面的隧道窑、自动控温，单线年生产规模6000万块标砖及以上生产线(烧结路面砖单线年生产规模3000万块标砖及以上生产线,   烧结复合保温砖单线年生产规模3万立方及以上生产线)。 

3.蒸压灰砂多孔砖、蒸压粉煤灰多孔砖，必须达到JC/T637、GB26541要求，采用双向液压成型机、公称压力8000kN以上、自动计量配料，年生产规模6000万块标砖及以上生产线。   

4.混凝土路面砖、非承重混凝土空心砖、承重混凝土多孔砖、装饰混凝土砖生产线，必须达到GB28635、GB/T24492、GB25779、GB/T24493要求，采用成型主机功率为40   kW以上，振动频率55HZ以上，振幅为1.2 mm～1.5mm，采用全套自动化生产线，包含：自动计量配料，人工养护（包括太阳能养护），机械码坯，单机单班年生产规模3000万块（折标砖）及以上生产线。 

5.复合保温砖，必须达到GB/T29060要求。 

6.烧结装饰砖，必须达到正在报批的GBXXXX要求。   

7.烧结瓦，必须达到GB/T21149要求，采用以煤矸石、粉煤灰、页岩、建筑渣土、建筑基坑土、江河湖（渠）海淤泥、污泥、为建设用地平整土丘荒坡土等为原料，并经过原料精细化处理（包括建设陈化库）、挤出成型机、压瓦机、自动码卸坯、人工干燥、隧道窑焙烧、自动控温，年生产规模500万片及以上生产线。   

 二、限制类  

（一）板材类   

1.年生产规模15万平方米以下的各种条板、复合板生产线。   

2.年生产规模800万平方米以下的各种纤维水泥平板生产线。   

3.年生产规模3000万平方米以下的纸面石膏板生产线。   

（二）砌块类   

1.成型主机功率小于40kW，振动频率小于55HZ，振幅大于2.0mm，配料无自动计量、无养护室（窑）单机单班年生产规模5.0万立方米以下的混凝土砌块生产线。   

2.年生产规模20万立方米以下的蒸压加气混凝土砌块生产线。(经济不发达地区和边远地区除外)   

3.机械化程度较低，单线年生产规模50万平方米以下的石膏砌块生产线。   

（三）砖类   

1.采用50型或以下挤砖机，单线年生产规模3000万块标砖以下的各种烧结砖及烧结空心砌块生产线。   

2.压砖机成型压力低于200吨，年生产规模3000万块标砖以下的蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖生产线。   

3.成型主机功率小于40kW，振动频率小于55HZ，振幅大于2.0mm，配料无自动计量，无养护室（窑），单机单班年生产规模3000万块（折标砖）以下的混凝土实心砖、非承重混凝土空心砖、承重混凝土多孔砖、装饰混凝土砖和混凝土路面砖生产线。   

  三、淘汰类 

（一）板材类   

1.各种手工制作墙板的生产线。   

2.使用非耐碱玻璃纤维和非低碱度水泥生产的玻纤增强水泥空心条板生产线。   

3.年产2000万平方米以下的纸面石膏板生产线。   

（二）砌块类   

1.以破坏农田、耕地和破坏环境取土为主要原料的粘土烧结砌块生产线。 

2.成型主机功率小于20kW，振动频率40HZ以下，采用简易移动式混凝土砌块成型机或附着式振动成型台，单机单班年生产规模2.5万立方米以下的混凝土砌块生产线。   

3.年生产规模10万立方米以下的蒸压加气混凝土砌块生产线；手工切割或预铺钢丝式蒸压养护加气混凝土生产线；非蒸压养护的加气混凝土砌块生产线。   

4.以粘土为原料生产的陶粒生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏六省除外）。 5.人工浇注，非机械成型石膏空心砌块生产线。   

（三）砖类   

1.破坏农田、耕地和破坏环境取土烧制的实心粘土砖生产线。   

2.轮窑及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑生产线。(轮窑在2020年前完成)   

3.普通挤砖机、SJ1580—3000双轴、单轴制砖搅拌机。   

4.SQP400500—700500双辊破碎机、1000型普通切条机。   

5.不符合国家产业政策，以及在城市规划区、生态保护区、风景名胜区、文物古迹保护区、基本农田保护区范围内和国道、省道、铁路、高速公路沿线可视范围内的烧结砖瓦窑生产线。   

6.成型主机在200吨（不含）以下盘转式压砖成型的蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖生产线。   

7.非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线。   

8.成型主机功率小于20kW，振动频率40HZ以下，单机单班年生产规模2.5万立方米以下生产线，采用简易移动式成型机或附着式振动成型台的混凝土砖生产线。 

（标准引用说明：所有产品必须执行最新版本标准。）   

