附件：

整治提升有关提示
一、施工单位应与具备相应资质的预拌混凝土生产企业（以下简称生产企业）签订书面采购合同，合同签订前，施工单位应对生产企业的生产地址、生产条件、技术质量保障能力等进行考察。各项目施工单位应将采购合同通过蚌埠市智能建造信息化平台（以下简称系统平台）进行登记。

二、施工单位与生产企业应在采购合同中明确预拌混凝土进场交货与验收具体条款、供货预拌混凝土质量主要评定依据及争议处理方式等。

三、生产企业应严格控制砂中的含泥量和泥块含量，含泥量和泥块含量不应大于 3.0% 和1.0%。生产企业需配备砂氯离子检测设备，确保砂材质量。严禁使用海砂及其他不合格材料生产预拌混凝土。机制砂应专门加工生产、符合相关质量标准。

四、生产企业原则上不应使用混凝土国家标准设计规范以外的胶凝材料，如固废基胶材、超细粉、钢渣粉等。C30及以上高标号混凝土，考虑构筑物耐久性问题，原则上不建议使用PC水泥。

五、预拌混凝土配合比设计及调整应经生产企业技术负责人书面批准，并不得随意调整。对混凝土性能有特殊要求或原材料品种、质量有显著变化或配合比使用间隔时间超过3个月的，应重新进行配合比设计，并进行验证检测。

六、生产企业应设立满足生产质量控制要求的混凝土实验室，技术负责人、实验室负责人、试验员等人员配置应满足资质标准要求，技术负责人应具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人应具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。工程序列中级以上职称人员应不少于4人，混凝土试验员应不少于4人。试验人员变更应通过系统平台进行办理。

七、生产企业应对出厂预拌混凝土按批次留置试件，并建立出厂质量检验台账。原则上普通混凝土抗压强度试件应为边长150mm正方体，不得留置无标识的试件。

八、生产企业应对混凝土构件的浇捣施工及养护提供现场技术交底服务，鼓励生产企业对混凝土后期强度进行跟踪服务。
九、施工单位应按照标准要求进行混凝土试件取样、制作、标识、养护管理和送检，原则上施工现场普通混凝土标养及同条件抗压强度试件应为边长100mm正方体。标养试件应及时放置到现场预拌混凝土试件养护室（箱）中进行养护。同条件试件应放置在构件附近并做好防护，养护过程中做好温度记录。严禁由生产企业代做代养、代送检混凝土试件。

十、在混凝土施工过程中，严禁将混凝土泵送润滑用浆料用于混凝土结构浇筑，严禁擅自向预拌混凝土中加水。混凝土浇筑完毕后，应严格按混凝土施工技术规范对墙、柱、梁、板进行早期护理和养护，严禁提前拆模。

十一、房屋建筑主体结构验收前，建设单位应委托第三方检测机构对主体结构墙柱、梁板进行实体检测，每一检验批不少于2个混凝土构件，并提供检测报告。对检查发现的标识不清、养护不当等导致的失真试件或试块检测不合格的，原则上应对相应批次混凝土构件进行实体强度检测评定。

十二、检测机构应加强收样环节管理，对标识不全、尺寸不符合要求的混凝土试件应当拒收。混凝土试件收样、检测、留样等场所应安装高清视频监控，并与系统平台进行对接。对混凝土构件进行现场检测时，应在检测处进行原位标注，同时留存相应影像资料并上传系统平台。检测发现混凝土试件强度过高或过低等异常情况以及不合格检测结果，应及时向监管部门书面报告。

十三、行业协会要完善行规行约，强化行业自律，定期在行业内发布预拌混凝土质量预警价并抄报监管部门，对低于质量预警价的生产企业加强指导，共同维护预拌混凝土市场秩序。
十四、各级住建、市场监管部门要强化预拌混凝土质量监管力度，健全质量异常信息通报、问题协同核查等联合监管机制。针对预拌混凝土进场原材料质量、生产质量、混凝土构件实体强度等方面，联合开展“双随机、一公开”执法检查，实行预拌混凝土全链条闭环监管。

十五、各级住建、市场监管部门要对无资质生产销售预拌混凝土、使用无资质企业生产的预拌混凝土、供应不合格预拌混凝土、预拌混凝土检测弄虚作假等违法违规行为进行严厉打击，对相关责任单位和责任人按有关法律法规严肃查处，并加大对违法违规单位和个人的曝光力度。

